Нож «Альпинист», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является ножом охотничьим специального назначения (разделочным) и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм………………… 240         длина рукояти, мм…………………… 110

длина клинка, мм.………………..130          ширина рукояти (в ср. части), мм…… 34

наибольшая ширина клинка, мм.. 35           толщина рукояти (в ср. части), мм….. 24

толщина обуха, мм……………… 2,7          твердость клинка, HRC……………...50,2

Примечание: прогиб обуха клинка вверх от условной линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, составляет 16 мм.

Нож «Буран», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   265±10   длина рукояти, мм……………120±10

длина клинка, мм.………………..   140±9     ширина рукояти (в ср. части), мм.. 33±5

наибольшая ширина клинка, мм..   33±5       толщина рукояти (в ср. части), мм. 25±5

толщина обуха, мм………………   2,0±0,4   твердость клинка, HRC не имеет огр-ий

Нож «Буран-1», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   265±10   длина рукояти, мм……………….  120±10

длина клинка, мм.………………..   140±9     ширина рукояти (в ср. части), мм.. 33±5

наибольшая ширина клинка, мм..   33±5       толщина рукояти (в ср. части), мм. 25±5

толщина обуха, мм………………   2,0±0,4   твердость клинка, HRC..не имеет огр-ий

Нож «Гарпун», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   265±10   длина рукояти, мм……………….  120±10

длина клинка, мм.………………..   140±9     ширина рукояти (в ср. части), мм.. 35±5

наибольшая ширина клинка, мм..   40±5       толщина рукояти (в ср. части), мм. 25±5

толщина обуха, мм………………   2,0±0,4   твердость клинка, HRC..не имеет ог-ний

Нож «Егерь», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм………………… 245±10  длина рукояти, мм…………………… 115±5

длина клинка, мм.………………..130±10   ширина рукояти (в ср. части), мм…… 32±3

наибольшая ширина клинка, мм.. 41±3      толщина рукояти (в ср. части), мм….. 24±3

толщина обуха, мм……………… 2,3±0,1  твердость клинка, HRC……………...50,0±10

Примечание: Длина клинка не более 150 мм, толщина клинка не более 2,4 мм.

Нож «Карелия», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   265±10   длина рукояти, мм……………….  120±10

длина клинка, мм.………………..   140±9     ширина рукояти (в ср. части), мм.. 35±5

наибольшая ширина клинка, мм..   40±5       толщина рукояти (в ср. части), мм. 25±5

толщина обуха, мм………………   2,0±0,4   твердость клинка, HRC..не имеет ог-ний

Нож «Медведь», изготовленный ООО «Павловские ножи» (г. Павлово, Нижегородская область). Испытанный образец является ножом охотничьим специального назначения (разделочным) и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………265-285     длина рукояти, мм…………………115-145

длина клинка, мм.………………..140-150     ширина рукояти (в ср. части), мм….28-30

наибольшая ширина клинка, мм...40-47        толщина рукояти (в ср. части), мм…21-24

толщина обуха, мм……………….3,6-3,8      твердость клинка, HRC…………….59,3

Примечание: прогиб обуха в сторону лезвия составляет 10 мм.

Нож «Олень», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является ножом охотничьим специального назначения (разделочным) и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм………………… 250-280     длина рукояти, мм…………………… 105-155

длина клинка, мм.………………..125-135      ширина рукояти (в ср. части), мм…… 28-30

наибольшая ширина клинка, мм.. 35-40         толщина рукояти (в ср. части), мм….. 21-24

толщина обуха, мм……………… 3,5-3,8       твердость клинка, HRC……………....59,4

Примечание: острие клинка выступает над линией обуха на 10 мм.

Нож «Охотник-1», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому

Технические характеристики:

общая длина, мм………………… 240±10  длина рукояти, мм…………………… 110±5

длина клинка, мм.………………..130±10   ширина рукояти (в ср. части), мм…… 33±3

наибольшая ширина клинка, мм.. 35±3      толщина рукояти (в ср. части), мм….. 22±3

толщина обуха, мм……………… 2,3±0,1  твердость клинка, HRC……………...50,0±10

Примечание: Длина клинка не более 150мм, толщина клинка не более 2,4 мм.

Нож «Охотник-2», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм………………… 260±10   длина рукояти, мм…………………… 118±5

длина клинка, мм.………………..142±5      ширина рукояти (в ср. части), мм…… 33±3

наибольшая ширина клинка, мм.. 44±3       толщина рукояти (в ср. части), мм….. 24±3

толщина обуха, мм……………… 2,3±0,1   твердость клинка, HRC…………...50,0±10

Примечание: Длина клинка не более 150мм, толщина клинка не более 2,4 мм.

Нож «Рыбак», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   220±10   длина рукояти, мм……………….  110±5

длина клинка, мм.………………..   120±10   ширина рукояти (в ср. части), мм.. 28±2

наибольшая ширина клинка, мм..   23±5       толщина рукояти (в ср. части), мм. 20±2

толщина обуха, мм………………   2,0±0,4   твердость клинка, HRC…………... 55,0±3

Нож «Сталкер», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является ножом хозяйственно-бытового назначения и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   330         длина рукояти, мм………………….  123

длина клинка, мм.………………..   207         ширина рукояти (в ср. части), мм…. 33

наибольшая ширина клинка, мм..   50           толщина рукояти (в ср. части), мм… 33

толщина обуха, мм………………   5,0          твердость клинка, HRC…………….  63,0

Примечание: конструктивные свойства клинка не обеспечивают поражающих свойств.

Общий вид ножа «Турист-1», изготовленного ООО «Павловские ножи» (г. Павлово, Нижегородская область). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   335     длина рукояти, мм…………………….   115

длина клинка, мм.………………..   200     ширина рукояти (в ср. части), мм…….   39

наибольшая ширина клинка, мм..   41       толщина рукояти (в ср. части), мм……   26

толщина обуха, мм………………   2,4      твердость клинка, HRC……………….   58,1

Нож «Турист-1» является аналогом ножа «Турист-2»

Общий вид ножа «Турист-2», изготовленного ООО «Павловские ножи» (г. Павлово, Нижегородская область). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   335     длина рукояти, мм…………………….   115

длина клинка, мм.………………..   200     ширина рукояти (в ср. части), мм…….   39

наибольшая ширина клинка, мм..   41       толщина рукояти (в ср. части), мм……   26

толщина обуха, мм………………   2,4      твердость клинка, HRC……………….   58,1

Нож «Турист-3», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   220±10   длина рукояти, мм……………….  110±5

длина клинка, мм.………………..   120±10   ширина рукояти (в ср. части), мм.. 28±2

наибольшая ширина клинка, мм..   23±5       толщина рукояти (в ср. части), мм. 20±2

толщина обуха, мм………………   2,0±0,4   твердость клинка, HRC…………... 55,0±3

Примечание. Толщина клинка менее 2,4 мм, длина клинка менее 150 мм, травмобезопасная рукоять.

Общий вид ножа «Турист-4», изготовленного ООО «Павловские ножи» (г. Павлово, Нижегородская область). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   252     длина рукояти, мм…………………….   110

длина клинка, мм.………………..   142     ширина рукояти (в ср. части), мм…….   32

наибольшая ширина клинка, мм..   37       толщина рукояти (в ср. части), мм……   22

толщина обуха, мм………………   2,3      твердость клинка, HRC……………….   58,4

Нож «Турист-5», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   250     длина рукояти, мм…………………….   112

длина клинка, мм.………………..   138     ширина рукояти (в ср. части), мм…….   26

наибольшая ширина клинка, мм..   35       толщина рукояти (в ср. части), мм……   22

толщина обуха, мм………………   2,2      твердость клинка, HRC……………….   52,5

Примечание: толщина клинка менее 2,6 мм.

Нож «Турист-6», изготовленный ООО «Павловские ножи» (Россия). Испытанный образец является туристическим ножом и не относится к гражданскому холодному оружию.

Технические характеристики:

общая длина, мм…………………   250     длина рукояти, мм…………………….   110

длина клинка, мм.………………..   140     ширина рукояти (в ср. части), мм…….   35

наибольшая ширина клинка, мм..   30       толщина рукояти (в ср. части), мм…….  26

толщина обуха, мм………………   2,4      твердость клинка, HRC……………….   54,0

Примечание: толщина клинка менее 2,6 мм.